ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД

по итогам работы в ОАО НИИ «Ярсинтез»

за прошедший 2005 год

Уважаемые акционеры,

Вы, своим решением, избрали Совет директоров в составе:

Ератов Л.К. – главный инженер – председатель Совета директоров.

Беспалов В.П. – генеральный директор ОАО НИИ «Ярсинтез».

Гальперин И.М. – зам.главного инженера, нач.ПТО.

Котельников Г.Р. –зам.директора по научной работе, руководитель научного направления.

Кужин А.В. – старший научный сотрудник.

Михлин В.С. – зам.директора по научной работе, руководитель научного направления.

Поздышев В.И. – начальник технологического цеха.

Смирнов В.А. – член Совета директоров, зав.научно-исследовательской лабораторией.

По представлению генерального директора Совет директоров утвердил Правление в составе:

Беспалов В.П. – генеральный директор ОАО НИИ «Ярсинтез».

Ератов Л.К. – главный инженер.

Кравченко В.А. – зам.директора по коммерческим вопросам.

Непряхина Г.О. – главный бухгалтер.

Сальников С.Б. – руководитель научного направления.

В целом прошедший год был неоднозначный. План по объему реализации продукции и услуг выполнен на 107,7%, реализация в целом по организации составила 267,228 млн.руб. Тем не менее нельзя считать прошедший год успешным по экономическим показателям. План по важнейшему из них – прибыли не выполнен. По итогам года убыток составил 2050 тыс.руб.

Кроме того объемы выполненных  в течение года работ были разными. Если в первой половине года заказов на работы было достаточно, то во второй сложился дефицит с заказами.

С августа 2005 года наша организация стала жить в совершенно других условиях т.к. изменилась законодательная база. Мы перешли на работу с НДС и  кроме того лишились льгот по уплате налога на землю. Это привело к дополнительному росту затрат.

Несколько слов об основных работах, выполняемых в научно-исследовательских лабораториях.

НИЛ-1

По договорам с Институтом проблем лазерных и информационных технологий РАН проведены исследования по синтезу и наработке полифункциональных метакрилатов и фотополимеризующихся композиций на их основе для лазерной стереолитографии.

По договору С АО «Стома» (г.Харьков) разработаны новые ускорители инициирующих систем холодной полимеризации, подготовлена техническая документация для выпуска продукции на опытной установке цеха 18.

Проведены исследования по адаптации синтеза изоцианатного отвердителя эмалей на основе триметилпропана на опытном заводе. Выдан регламент для организации опытных работ по производству отвердителя в цехе № 3.

На лабораторных ректификационных установках организовано выделение 2-метил-5винилпиридина, предназначенного для синтеза каучука и выпуска на его основе клея 51К-10ВМ. Наработаны партии мономера, удовлетворяющие требованиям ТУ, начато производство продукции в цехе 14.

Осуществлялось научное сопровождение работ в цехах 18 и 3 по выпуску опытной продукции.

НИЛ-2

Лабораторией проведены работы по научному сопровождению работ по выпуску ингибиторов термополимеризации ИПОН в цехах № 2 и 18, а также работы, связанные по продвижению ингибитора на заводы нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей.

НИЛ-7

Работа проводилась по трем договорам. Разрабатывались перечни критических параметров цехов ДБО-10 и ДБО-3 ООО «Тобольскнефтехим». Велась разработка процесса получения бензина из С6-С8 фракцией пиролиза для ОАО «Нижнекамскнефтехим».

НИЛ-10

Проводилась работа по подготовке технической документации для потенциальных Лицензиатов по технологиям бутилкаучука, галобутилкаучука и изобутилена. К данной работе привлекались специалисты НИЛ-7 и НИЛ-21.

По договору с АК «Сибур» подготовлена и сдана документация для создания опытного производства хлорбутилкаучука в ООО «Тольяттикаучук».

Проводилась работа по договору с компанией «Славич» по разработке связующего для тонеров и технологии его получения. Работа практически завершена. Технические условия находятся на согласовании у потребителя.

НИЛ-11 (цех 14, цех 8)

Продолжались работы по технологическому сопровождению производства латекса ДБА.

Разработана рецептура и выпущена опытная партия латекса БН-40 (взамен латекса СКН-40НХМ, ранее выпускавшегося заводом «СК-Премьер»). Латекс испытан в ОАО «Фритекс» с хорошими результатами. В настоящее время выпускается латекс БН-40 под заказ ОАО «Фритекс» в объеме 6 тонн по физическому весу.

Разработана рецептура перчаточного латекса «Ярлаб-БНК» с повышенным сухим остатком. Выпущена опытная партия, которая передана на три завода-потребителя. По имеющимся данным от ЗАО «Латекс» (основной заказчик) латекс прошел испытания с положительным результатом.

НИЛ-13

В 2005 году проводились научно-исследовательские работы по поиску новых видов сырья для производства ингибиторов коррозии и усовершенствованию их рецептуры.

Особое внимание уделено расширению производства ингибитора И-5ВМ на базе собственного сырья НИИ «Ярсинтез». Дополнены существующие и разработан новый регламент на производство, в 2005г. Выпущего более 100 т этого ингибитора.

На базе разработки лаборатории в цехе 18 выпущено 445 то опытно-промышленных партий ингибиторов коррозии.

НИЛ 14, 15, 16

Лабораториями выполнялись работы в основном общеинститутского характера.

НИЛ-21

Работа проводилась по шести договорам. Оказывались инжениринговые услуги по контролю качества и технологии выпуска катализаторов, велась разработка процессов получения ЭТБЭ и высокооктанового эфирного компонента включающего ЭТБЭ и ЭТАЭ. Оказывалась техническая помощь заводам в организации производства.

НИЛ-22

В 2005г. Лаборатория принимала активное участие в успешном пуске нового производства стирола, построенного по разработке института, мощностью 100 тыс.т/год на ЗАО «Сибур-Химпром», г.Пермь.

На опытном заводе института (цех № 8) по разработке лаборатории освоено производство нового эффективного катализатора с фигурной формой зерна для дегидрирования этилбензола при пониженном давлении КДЭ-1. В условиях жесткой конкуренции  с ведущими производителями катализаторов (Зюд Хеми, БАСФ, Шелл) был выигран тендер на поставку катализатора для производства стирола мощностью 200 тыс.т/год на ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Катализатор защищен патентом РФ.

Выполнена Технико-экономическая оценка (ТЭО) процесса получения пропилена дегидрированием пропана в кипящем слое катализатора для ООО «Группа Акрилат».

НИЛ-26

Отрабатывалась возможность замены сырья с целью расширения сырьевой базы для связующих группы СЛЭМ. В частности, успешно был заменен гидроксиэтилметакрилат на гидроксипропилметакрилат.

В лабораторных условиях разрабатывались рецептура перспективных связующих группы СЛЭМ.

Проведена работа по модификации СЛЭМ-4. Проведены испытания с положительным результатом. В 2006 году ожидается заказ на выпуск данного связующего.

Коллективом лаборатории проводились работы по научному сопровождению технологии получения связующих типа СЛЭМ в цехе № 14 и цехе № 18.

Проводились научно-исследовательские работы по разработке шпатлевок и клеев.

Следует отметить, что за счет собственных договоров в 2005 году НИЛ смогли обеспечить выполнение плана только на 47%, а все остальные средства получены от опытного завода.

В определенной степени оценкой работы лабораторий служит патентно-лицензионная деятельность.

За прошедший год получено четыре патента (НИЛ-21, НИ-22) и направлено 7 заявок на изобретения (НИЛ-7, НИЛ-10, НИЛ-22, НИЛ-23).

Итоги работы НИЛ за 2005 год

| Подразделение | План на 12 месяцев | Оплата Руб | Прибыль (убыток) |
| --- | --- | --- | --- |
| НИЛ-1 | 1 966 155 | 1 309 092 | -536 331 |
| НИЛ-2 | 1 852 871 | 4 696 764 | 1 957 013 |
| НИО-1 | 4 107 559 | 3 030 854 | -642 092 |
| НИЛ-7 | 2 331 508 | 1 412 839 | -515 901 |
| НИЛ-10 | 1 392 716 | 1 331 772 | 262 179 |
| НИЛ-11 | 1 580 641 | 2 191 487 | 143 628 |
| НИЛ-13 | 799 587 | 804 291 | 88 580 |
| НИЛ-14 | 904 514 | 952 706 | 211 158 |
| НИЛ-16 | 370 520 | 514 490 | 88 181 |
| НИЛ-21 | 1 527 669 | 1 163 650 | -187 033 |
| НИЛ-22 | 4 986 408 | 5 628 207 | 783 821 |
| НИЛ-23 | 520 742 | 626 887 | 76 716 |
| НИЛ-26 | 1 850 850 | 6 424 050 | 3 741 759 |
| ОСТ | 563 608 | 965 205 | 168 948 |
|  | 24 755 348 | 31052294 | 5 640 241 |

Итоги работы технологических цехов

В 2005 году

В технологических цехах в 2005г. Нарабатывались опытно-промышленные и промышленные партии различных химических продуктов. Опытные работы в технологических цехах проводились в ограниченных масштабах и были связаны с освоением технологии новых продуктов.

Цех № 2. В цехе проводились следующие работы:

- наработка ТАА в виде реакционной массы и ее укрепление для последующего выделения в цехе № 18 чистого ТАА и получения на его основе ингибитора термополимеризации ИПОН. Получено 95,426т ТАА (в пересчете на 100% продукт);

Переработка ФАУ (фракции ароматических углеводородов) с получением толуола, ксилола и нефраса 12/200. Переработано 7731т ФАУ, выделено 6686т товарного ксилола.

- наработка 3-МТГФА для последующей изомеризации в цехе № 18 в изоМТГФА, наработано 122,242т продукта;

- наработка многофункциональной добавки «Минима», наработано 1603,028 продукта;

- переработка пирановой фракции с целью выделения тетрана, переработано 97,36т пирановой фракции, выделено около 50 т тетрана;

- кроме того, проводилась наработка эндикового ангидрида – 1063 кг, топлива лёгкого жидкого -100 т и некоторые другие работы.

Цех № 3. В 2005г. В цехе освоена технология получения гранулята для катализатора КИФ. Для этой работы в цехе был смонтирован (перенесен из цеха № 14) ЧОП. Всего было наработано 29,125т гранулята.

Кроме того в цехе были освоены на имеющемся оборудовании и  другие технологии:

- получение отвердителя ОЭМ-3 для ЛКМ, наработана опытная  партия 5,32 т;

- проводились наработки СОЖ ЯС-1 – 3,84т;

- краски МА-15 – 5,78т;

- сжигание кубовых и некоторые другие работы.

Цех № 8. В цехе проводилась наработка следующих продуктов:

| - | катализатор К-28 | - | 72т |
| --- | --- | --- | --- |
| - | катализатор КДЭ-1 | - | 165т |
| - | катализатор К-28МХ | - | 8,8т |
| - | мастика МАТЭП | - | 22,5т |

Кроме того, проводились следующие работы – наработка состава ДЗСП – 22,5т, наработка опытных образцов катализатора К-28, образцов обратной эмульсии – 750 кг, латекса СКС-65ГП – 200 кг.

Цех № 14. В цехе были наработаны следующие продукты:

| - | латекс ДБА-1 | - | 571т |
| --- | --- | --- | --- |
| - | латекс БН-30МС | - | 11,525т |
| - | латекс БНК-302, БН-30К-2 | - | 3,525т |
| - | УЗСП | - | 21,73т |
| - | СЛЭМ-1 | - | 346,3т |
| - | СБСМ | - | 12т |
| - | грунтовка БП-02 | - | 5,775т |
| - | клей ГИПК-2312 (комп.А) | - | 1,55т |

Кроме того, проводились опытные работы по отработке технологии получения порошкообразных каучуков – наработано 0,6 т, латекса БН-40 – 0,9т, кровельной мастики – 3,9т, а также каучука СКН-15МВП-10АРС, состава «БЛЭК» и др.

Цех № 18. В цехе проводились следующие наработки:

| - | ингибитор термополимеризации ИПОН | - | 346т |
| --- | --- | --- | --- |
| - | эпоксидноакрилатная композиция ЭПАК | - | 151т |
| - | ингибиторы коррозии: И-8-ГПМ | - | 5,9 т |
| - | И-8ГПУ | - | 5,5 т |
|  | И-5-В(М) | - | 98,7 т |
|  | А-1-3 | - | 319,5 т |
|  | СД-11 | - | 10,2 т |
| - | метанольный раствор ДМЭА | - | 24,1 т |
| - | связующее СЛЭМ-1 |  | 180,5 т |
| - | связующее СЛЭМ-5 | - | 205т |
| - | ИМТГФА | - | 105,3 |
| - | П-толуолсульфонат ТАА | - | 0,9 т |
| - | водный адгезив | - | 1,8 т |
| - | травильный раствор | - | 0,2 т |

Участок шпатлевок. В 2005г. Было завершено создание опытного участка для отработки технологии и выпуска опытных партий и опытно-промышленных партий авторемонтных шпатлевок. Были проведены все необходимые экспертизы и обследования и участок был принят для проведения эксплуатационных испытаний на продуктах. В ходе испытаний было, в основном, освоено оборудование, а также основные и вспомогательные технологические операции: смешение компонентов в дисольвере, фасовка в мелкую тару с помощью экструдера, а также каталитический дожиг вредных примесей (стирол и метанол) в отходящих газах в системе каталитического обезвреживания. В ходе испытаний были выпущены опытные партии 3-х типов полиэфирных шпатлевок «Универсальная» - 11185 кг, «Отделочная» - 4131 кг и «Стеклонаполненная» – 1596 кг.

По заключению фирмы «Байер» (ФРГ) полученные шпатлевки соответствуют лучшим зарубежным образцам.

Итоги работы за 2005г.

| Подразделение | План на 12 месяцев | Оплата руб. | Прибыль (убыток) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦЕХ-2 | 38 235 255 | 39 638 880 | -5 814 330 |
| Цех-3 | 9 923772 | 1 485 886 | -8 934 855 |
| Цех-8 | 39 830 981 | 36 568 700 | 501 570 |
| Цех-14 | 50 047 566 | 54 895 636 | -712 263 |
| Цех-18 | 66 258 391 | 72 12 315 | 7 487 073 |
|  | 204 295 965 | 204 701 417 | -7 472 804 |

Из приведенных данных видно, что в целом по опытному заводу в 2005 году получены неплохие результаты: т.к. увеличился общий объем производства продукции – 230178 тыс.руб. против 163636 тыс.руб. в 2004г. (рост 41%), вырос объем реализации 227021 тыс.руб. против 160652 тыс.руб. в 2004г. (рост 41%).

Однако увеличились и затраты: 212174 тыс.руб. в 2005г. Против 163662 тыс.руб. в 2004г., рост 30%. Тем не менее, общие итоги работ опытного завода в 2005г. несколько лучше, чем в 2004г.

Если по результатам 2004г. Опытный завод имел 15433 тыс.руб. убытков, то в 2005г. Убыток составил 7472 тыс.руб., т.е. уменьшился более, чем в 2 раза.

Несмотря на то, что все цехи нарастили объемы производства, объемы реализации – эти показатели выросли в каждом конкретном цехе по разному – только два цеха № 18 и № 8 закончили год без убытков.

По- прежнему, большие убытки – 9000 тыс.руб. у цеха № 3, хотя следует отметить, что в цехе освоены новые работы и есть надежды на большую загрузку цеха.

О некоторых работах, проводимых на опытном заводе  в 2005г. с целью модернизации производств и возможностей увеличения выпуска продукции.

Как уже говорилось, в 2005г. было завершено создание опытного участка шпатлёвок – общие затраты составили 5,5 млн.руб.

Кроме участка шпатлёвок выполнены и другие работы по внедрению новых процессов, замене оборудования, капитальному ремонту:

Цех № 2 – продолжалась работа по созданию узла изомеризации МТГФА, произведён капитальный ремонт теплообменника с заменой трубок.

Цех № 3 – перенос ЧОП из цеха № 14 и организация работ по получению гранулята КИФ (общие затраты – 2,0 млн.руб.), подготовка схемы для выпуска отвердителя ОЭМ-3.

Цех № 8 – смонтирован смеситель № 301 и мерник № 302 для приготовления катализатора К-28, произведён капитальный ремонт аппарата № 311.

Цех № 14 – смонтирован дополнительный полимеризатор объёмом 5 м3, а также 3 ёмкости объёмом 6,3 м3  для сырья на прицеховом складе, реконструирована вакуумная система с целью обеспечения возможности одновременной отгонки 2-х разных латексов.

Цех № 18 – смонтирован реактор объёмом 5 м3 для обеспечения работ по выпуску связующих, смонтирована усовершенствованная схема фильтрации на установке получения связующих.

Начата работа по возобновлению наработки клея 51К-10ВМ.

Кроме того, в цехах проводилась большая работа, связанная с обеспечением безопасности, улучшением условий труда, заменой устаревшего оборудования в соответствии с имеющимися планами работ. Всего было выполнено разных работ на сумму 6,5 млн.руб.

В 2005г. были проведены работы по замене изношенных и устаревших приборов, а также работы по доведению опасных производственных объектов до требований правил и норм на сумму

188 тыс.руб.; кроме того, на оплату поверки средств измерения  израсходовано 364 тыс.руб.

Большие работы проводились по строительному участку: по плану подготовки к зиме, ремонту дорог, сооружению бетонных площадок, ремонту вентсистем, ремонту проходной. Было выполнено работ на общую сумму 6174 тыс.руб.

В прошедшем году мы вынужденно проложили участок железной дороги. Затраты составили   1020 тыс.руб.

В качестве выводов, очевидно, можно повторить рекомендации прошлого года.

Для успешной работы в сегодняшних условиях необходимо инженерным службам совместно с разработчиками и работниками технологических цехов, коммерческой службой:

1. Расширить уровень маркетинговых исследований с целью расширения круга потребителей нашей продукции, в том числе и за счёт выявления новых областей её применения. Выявление потребностей в новых продуктах, технология которых может быть разработана на основе имеющегося в «Ярсинтезе» научного и технологического опыта и освоена с использованием имеющегося оборудования. Привлекать разработчиков из других организаций с целью скорейшей загрузки цехов опытного завода.

2. Повышать конкурентоспособность выпускаемых материалов за счёт улучшения их потребительских свойств, а также за счёт снижения себестоимости продукции и цены. Последнее может быть получено путём усовершенствования технологии, а также путём снижения издержек производства – сокращения непроизводительных расходов сырья, материалов, энергоресурсов, сокращения простоев установок, повышения качества подготовки оборудования и ремонтов, снижения потерь от брака и рекламаций.

3. Активнее разрабатывать и внедрять в технологических цехах новые перспективные технологии и новые конкурентоспособные материалы (это в большей степени относится к разработчикам – работникам НИЛ).

Сегодня практически вся опытная продукция, выпускаемая в «Ярсинтезе», выпускается по технологиям или разработанным в НИЛ института, или прошедшим в наших лабораториях адаптацию к конкретным условиям нашего производства. Когда разработчики и производство находятся на одной площадке, это позволяет разработку, освоение и внедрение производить в более короткие сроки с меньшими затратами.

Только объединив усилия работников НИЛ, технологических цехов и служб, мы можем и должны вывести институт на уровень не просто безубыточности, но и прибыльной работы.

Финансовые итоги деятельности предприятия за 2005 год характеризуются следующими данными:

выручка от реализации по основной деятельности составила 267 млн.228 тыс. руб., затраты на производство по основной деятельности составили 270 млн.031 тыс. руб.

Таким  образом, убыток  от  основной  деятельности составил 2 млн. 803 тыс. руб. От прочей  деятельности  доходы составили 15 млн. 307 тыс. руб.,  а   затраты по ним составили 13 млн. 739 тыс. рублей. Внереализационные  затраты  составили  805  тыс.  руб., т.е. прибыль от прочей деятельности составила 1 млн. 508 тыс. руб.  В  результате, в целом по предприятию, убыток составил 2 млн.050 тыс. руб.

Несмотря на то, что производственный план в целом по заводу выполнен на 109,74%, что составляет 230 млн. 178тыс.руб., однако реализация выполненных работ была обеспечена финансами не в полной мере, что привело к убытку пол заводу в сумме 10 млн. 343 тыс. руб. В основном убытки по заводу сложились из-за цеха № 3, а так же № 2 и № 14

По институту выполнение плана по реализации за 2005г. составило 30 млн. 27 тыс. руб., что соответствует 125,4% к плану. В целом прибыль по НИЛ составила 4 млн. 615 тыс. руб. Однако есть лаборатории, которые не выполнили план реализации, это НИО-1, НИЛ-7, НИЛ-10, НИЛ-1, НИЛ-21.

Наилучших  результатов  добились  НИЛ-26  , НИЛ-22, НИЛ-11 ,  а  также    НИЛ-2.  Эти  НИЛ  были  и  наиболее  прибыльными.

Выручка  от  аренды  составила  19 млн. 166 тыс.  руб.

Общая  сумма  кредиторской  задолженности    составила 29 375 тыс.руб.  Дебиторская  задолженность  на  начало  2006  года   составила 27 331 тыс.руб. Основными  наиболее  крупными  дебиторами,  как  и  в  предыдущие  годы  являются:  ООО  «Химпол»   и АО “Нижнекамскнефтехим”.

Нами  были  профинансированы  следующие  расходы:   на возмещение убытков общежития было истрачено  399 тыс.  руб.,   приобретение медикаментов и оплата медработников – 265 тыс. руб.,  на  лечебно-профилактическое  питание  работников  -  3 640 тыс. руб.,  на  оказание  материальной  помощи  сотрудникам  72  тыс.  руб.

Размер  уставного  капитала  по  состоянию  на  01.01.2006  составил  5  млн. 108  тыс. руб.,  размер  добавочного  капитала  60 млн. 432  тыс. руб.,  размер  резервного  капитала  13  тыс.  руб.

В  связи  с  тем,   предприятие  по  итогам  отчётного  года  не  заработало  прибыли,  нет  оснований  выплачивать  дивиденды  за  2005  год.

На  этом отчет о финансовых  результатах   деятельности за 2005 год окончен. Совет  директоров  принял  решение  дивидендов за 2005 год не выплачивать.

БАЛАНС

ОАО НИИ «Ярсинтез» на 01.01.2006г.

| СТАТЬИ | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | На 01.01.05 | На 01.01.06 |
| АКТИВ 1.Внеоборотные активы 2.Оборотные активы | 39592 73406 | 38542 56532 |
| БАЛАНС | 112998 | 95074 |
| ПАССИВ 1.Капитал и резервы 2.Долгосрочные пассивы 3.Краткосрочные пассивы | 66139 46859 | 62519 32555 |
| БАЛАНС | 112998 | 95074 |

Отчет о финансовых результатах за 2005г.

(счет прибылей и убытков) тыс. руб.

(по отгрузке)

| СТАТЬИ | СУММА |
| --- | --- |
| Выручка от реализации (без НДС и акцизов) Себестоимость реализации продукции, услуг, товаров Прочие операц. доходы Прочие операц. расходы Прочие внереализац. доходы Прочие внереализац. расходы | 267228 270031 15307 13739 805 |
| 7. Убыток до налогообложения | 2040 |
| 8. Чистый убыток | 2050 |